九江萍钢钢铁有限公司布袋年标项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2022-XWJ007

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目内容：布袋年标

（二）项目名称、型号、数量、内容及要求：见附表

（三）计划招标时间：2022年 10月17日

（四）报名截止时间：2022年10月16日

（五）中标后合同签订完成期限：25天内

（六）合同执行期：1年

（七）评标方式：合理低价单项中标。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.开户许可证复印件。

6.相关业绩合同两份、诚信承诺书。（上述资料需加盖报名单位公章）。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金50000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：刘工 ；18870211285。

（四）法务监审部监督电话：18870210166；电子邮箱地址：Jgjianshenbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2022年9月30日

附件1

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量（±10%） | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐高温除尘布袋 | Φ160*7000 | 条 | 14000 | 工作环境温度80℃～280℃，瞬间温度≤300℃，持续时间≤10分钟，过滤后煤气含尘量＜5mg/m³，需做防水镀膜处理 |  |
| 2 | 耐高温除尘布袋 | Φ130*6000 | 条 | 3000 | 工作环境温度80℃～280℃，瞬间温度≤300℃，持续时间≤10分钟，过滤后煤气含尘量＜5mg/m³，需做防水镀膜处理 |  |

注：中标单位需到招标单位现场进行测绘，根据测绘结果制作除尘布袋。

附件2

耐高温除尘布袋技术协议（炼铁厂）

招标单位：九江萍钢钢铁有限公司                  （以下简称招标单位）

投标单位：                                      （以下简称投标单位）

为确保投标单位所提供的耐高温除尘布袋为质量合格产品，并能满足招标单位的生产和使用要求，双方就九江萍钢钢铁有限公司公开招标采购的耐高温除尘布袋的技术要求、供货、使用质量、技术服务等友好协商，签订此技术协议。

本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标单位应保证提供符合本技术协议和有关最新工业标准的优质产品。

投标单位如对本协议有异议，应以书面形式明确提出，在经招标单位同意后，可对有关条文进行修改。如投标单位没有以书面形式对本技术协议明确提出异议，那么投标单位提供的产品应完全满足本技术协议的要求。

本技术协议所使用的标准如与投标单位所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

本技术协议经双方签字认可后作为买卖合同的附件，与合同正文具有同等效力。

一、技术要求

（一）耐高温除尘布袋使用工况

正常工作温度80～280℃，瞬时温度300℃、不超10分钟；煤气压力≥0.25Mpa；过滤风速：0.3～0.6m/min；单个箱体过滤面积1477㎡，最大煤气量360000Nm³/h，耐高温除尘布袋进口煤气含尘量20mg/m³。

（二）耐高温除尘布袋投标单位必须到招标单位现场实际核查测量后进行生产，由于招标单位每台公称直径相同的除尘设备其花格板尺寸略有差异，投标单位应根据招标单位现场花格板尺寸生产各除尘器通用的耐高温除尘布袋，要求生产的耐高温除尘布袋需与现场的做到完全互换。

二、技术性能描述

（一）过滤后煤气含尘量控制在5mg/m³以下。

（二）克重：大于等于850g/㎡；厚度：2.0～2.2mm；透气度：大于等于250m³/㎡.min；经向拉力：大于1750N/5*20cm；纬向拉力：大于1900N/5*20cm；经向断裂伸长率：小于35%；纬向断裂伸长率：小于35%；热收缩率：小于1%；表面处理：烧毛、压（轧）光、热定型、拒水处理。

（三）耐高温除尘布袋卡口要求牢固可靠，密封不漏灰，使用后不变形，材质选用优质弹簧钢。

（四）耐高温除尘布袋品种选用氟美斯高温除尘布袋，耐高温除尘布袋上下口要求双层加衬，上下口双层加衬高度各不低于100mm。

（五）耐高温除尘布袋需做防水镀膜处理，适用条件：防水、防油、防静电、耐高温。

（六）布袋包装10条一袋，防水薄膜包装在加蛇皮袋外包装。

三、耐高温除尘布袋的设计和制造检验应遵循通用技术标准

《袋式除尘技术要求》                               GB/T6719-2009

《袋式除尘器用滤料及滤袋技术要求》                  GB12625-1990

《环境保护产品技术要求袋式除尘器用滤料》            HJ/T324-2006

《环境保护产品技术要求袋式除尘器用覆膜滤料》        HJ/T326-2006

《环境保护产品技术要求 袋式除尘器滤袋》             HJ/T327-2006

四、投标单位供货时，需附带耐高温除尘布袋材质理化性能参数表、卡口材质，并附带检验合格证，使用技术说明书等。

五、招标单位在安装耐高温除尘布袋时，第一批次耐高温除尘布袋投标单位需安排专业技术人员到现场进行指导安装，并负责对招标单位提出的疑问进行解惑。

六、质保期计算：在招标单位正常工况下，自上线使用之日起计算，质保期2年，使用寿命不低于两年。耐高温除尘布袋在使用过程中出现问题（正常使用情况下，不能出现自然脱落、间隙过大、人工可盘动、弹性圈不能完全胀开、耐高温除尘布袋缝纫线烧断等现象），招标单位提出质量异议时尽可能保持更换件的原始状态并通知投标单位，投标单位在接到招标单位通知后两个工作日内到达现场提供技术服务，针对问题分析原因，在质保期内属质量问题的由投标单位免费赔偿。

七、本协议一式六份，招标单位五份，投标单位一份，双方签字盖章后生效。

八、未尽事宜，双方友好协商。

招标单位：九江萍钢钢铁有限公司               投标单位：

招标单位代表：                               投标单位代表：

日    期：                               　　日    期：