九江萍钢钢铁有限公司

七机七流中间包招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2020-NC003

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：七机七流中间包。

（二）技术要求：详见附件。

（三）招标数量：预计年需求数量为210个。

（四）计划招标时间：2020年3月10日。

（五）报名截止时间：2019年3月5日。

（六）中标后合同签订完成期限：定标后30天内完成合同签订。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格。

（二）公司成立时间不满一年的贸易商，不接受参标。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，有特殊行业要求的，也需提供特殊行业运营资质的复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.开户许可证复印件。

6.承担过类似项目的业绩及证明材料，相关业绩合同复印件近两年两份。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按招标邀请函（说明书）要求时间缴纳相应投标保证金。

本次招标需投标保证金10万元，招标服务费500元，招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履约保证金按中标金额（招标预计数量×中标单价）的5%收取（保留至千位数）。不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：秦工18870216701。

（四）审计监察部监督电话：李工18870210166；邮箱地址：Jgjianshenbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2020年2月28日

附件

七机七流中间包技术标准及要求

供货范围

1.负责中间包干式料、永久层料、冲击板、溢流槽硅质板、摆槽砖、修补中包的刚玉火泥、中间包盖板浇注料、中包包壳内衬保温棉的供应。

2.操作工具（振动棒、搅拌机、铁锹、干式料振动电机等施工工具）由投标单位负责。招标单位配备设备及能源（干式料内膜、电焊机、翻包机、烘烤设备），免费提供水、电、煤气等介质。

施工范围

1.中间包及盖板上线下线吊运及清理，中间包工作层、盖板浇注料、永久层的拆除与打结。后续永久层铆固钉的焊接、拆除及安装、保温棉施工。

2.中间包的烘烤及离线的操作与监护。

3.中间包盖板的吊运、清理、打结、中间包盖板铆固钉的焊接。

4.中间包座砖的安装。

技术要求

1.按招标单位提供的工艺标准进行打结。中间包永久层使用寿命≥40次，当永久层寿命≤30次，扣款2000元/个包（合同到期后仍在线使用的永久层不追究投标单位责任）。

2.每月按使用下线的中间包个数结算。

3.使用下线的中间包（剔除招标单位原因所造成的影响）包龄＜40炉/只，每低1炉，该下线包的结算价降低1／20；由于招标单位原因造成的提前下线，该中间包按合同价格进行结算。

4.若因投标单位砌筑、材料等原因造成穿包，每次扣款1.5万元。给招标单位造成的经济损失，由招标单位进行核算，投标单位全额承担该损失。

5.剔除招标单位（无铁水等）内部因素，连续两个月下线的中间包，月平均包龄未达要求,招标单位有权解除合同。

6.由于投标单位原因造成离线备用中间包少于一套，影响到招标单位正常生产，每影响一次扣5万元。

7.拆除永久层的中间包，打结时间必须在6天内完成，超时按50元/小时进行扣款（如因招标单位原因造成的，则剔除扣款）。

8.未按招标单位要求进行施工及违反招标单位公司、厂部及车间安全现场管理制度，扣款1000元/次，由于投标单位质量、施工问题而引起的招标单位经济损失，由投标单位负责赔偿。

9.以上扣款条款，非投标单位原因造成的扣款，招标单位不进行扣款。

其他要求

1.干式料（渣线料、包底料）、涂抹料、永久层料使用30kg小袋包装，外用吨袋包装。各小袋和吨袋必须用不同颜色的袋子，并标识清楚料型号及生产日期。

2.招标单位不提供仓库。

3.如果中间包料出现异常，招标单位出具报告，招标单位有权对该批次物资停止使用并退货。同时由于耐材不符合要求，导致的耐材断档由投标单位承担责任。