九江萍钢钢铁有限公司

挡渣塞（含挡渣球、挡渣帽）总包招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2020-NC002

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：挡渣塞（含挡渣球、挡渣帽）总包。

（二）技术要求：详见附件。

（三）招标数量：总包物资，满足招标单位的生产所需。（九江钢铁东区年钢产量预计为400万吨，九江钢铁西区年钢产量预计为200万吨）。该项目可分项中标。

（四）计划招标时间：2020年3月11日。

（五）报名截止时间：2019年3月5日。

（六）中标后合同签订完成期限：定标后30天内完成合同签订。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格。

（二）公司成立时间不满一年的贸易商，不接受参标。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，有特殊行业要求的，也需提供特殊行业运营资质的复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.开户许可证复印件。

6.承担过类似项目的业绩及证明材料，相关业绩合同复印件近两年两份。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按招标邀请函（说明书）要求时间缴纳相应投标保证金。

本次招标需投标保证金8万元，招标服务费500元，招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履约保证金按中标金额（招标预计数量×中标单价）的5%收取（保留至千位数）。不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：秦工18870216701。

（四）审计监察部监督电话：李工18870210166；邮箱地址：Jgjianshenbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2020年2月28日

附件

东区炼钢厂挡渣塞（含挡渣球、挡渣帽）总包

1.总包及供货范围：120吨转炉用的挡渣塞（含挡渣球、挡渣帽、挡渣棒）的供货。

2.结算及扣款要求

①月挡渣成功率≥98%，每低1%合同单价减1%。挡渣成功率连续2个月≤92%，招标单位有权取消投标单位的总包资格。

②产品出现断档扣30000元/次，因断档造成的招标单位损失由投标单位负责赔偿。

③由于投标单位的质量问题（挡渣塞与挡渣棒炸裂、挡渣塞与挡渣棒分离、挡渣塞与挡渣棒上浮等）而引起的招标单位损失，由投标单位负责赔偿。

④挡渣塞球体部分重量≥19.0Kg。招标单位对挡渣塞球体部分重量进行抽查，抽查频次≥1% 抽查不合格按500元/个进行扣款。

挡渣塞球体部分体积密度≥3.2g/cm3，此理化指标只作为质量异议时的参考依据，实际以使用效果即挡渣率为结算依据。

⑤挡渣帽分3个尺寸进行供货，见下标准：

| 序号 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ￠170mm | ￠190mm | ￠210mm | 120吨转炉 |

⑥以上扣款条款，每月结算时由招标单位出具证明材料，非投标单位原因所造成的扣款，招标单位则不进行扣款。

3.其他要求

①总包的产品不得明显受潮，挡渣塞在炉内开裂造成挡不到渣，责任为投标单位。

②挡渣塞导向杆钢筋直径14mm，挡渣棒钢筋不得有毛刺，如有毛刺，招标单位有权对此根进行报废处理。

③投标单位所供的产品，必须按照招标单位提供的图纸进行制作，不符合图纸，招标单位有权利拒绝使用。

④总包的产品在卸货、运往炉台旁边的过程中因破损所造成不能使用的情况，责任为投标单位。

西区炼钢厂挡渣塞（含挡渣球、挡渣帽）总包

1.总包及供货范围：60吨转炉用的挡渣塞（含挡渣球、挡渣帽、挡渣棒）的供货。

2.结算及扣款要求

①月挡渣成功率≥98%，每低1%合同单价减1%。挡渣成功率连续2个月≤92%，招标单位有权取消投标单位的总包资格。

②产品出现断档扣30000元/次，因断档造成的招标单位损失由投标单位负责赔偿。

③由于投标单位的质量问题（挡渣塞与挡渣棒炸裂、挡渣塞与挡渣棒分离、挡渣塞与挡渣棒上浮等）而引起的招标单位损失，由投标单位负责赔偿。

④挡渣塞球体部分重量≥13.0Kg，招标单位对挡渣塞球体部分重量进行抽查。抽查频次≥1% 抽查不合格按500元/个进行扣款。

挡渣塞球体部分体积密度≥3.2g/cm3，此理化指标只作为质量异议时的参考依据，实际以使用效果即挡渣率为结算依据。

⑤挡渣帽分3个尺寸进行供货，见下标准：

| 序号 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ￠170mm | ￠190mm | ￠210mm | 60吨转炉 |

⑥以上扣款条款，每月结算时由招标单位出具证明材料，非投标单位原因所造成的扣款，招标单位则不进行扣款。

3.其他要求

①总包的产品不得明显受潮，挡渣塞在炉内开裂造成挡不到渣，责任为投标单位。

②挡渣塞导向杆钢筋直径14mm，挡渣棒钢筋不得有毛刺，如有毛刺，招标单位有权对此根进行报废处理。

③招标单位所供的产品，必须按照招标单位提供的图纸进行制作，不符合图纸，招标单位有权利拒绝使用。

④总包的产品在卸货、运往炉台旁边的过程中因破损所造成不能使用的情况，责任为投标单位。