九江萍钢钢铁有限公司

镁铝质补炉料（小袋）招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2022-NC010

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：镁铝质补炉料（小袋）

（二）技术要求：详见镁铝质补炉料（小袋）技术要求

（三）招标数量：2000吨。

（四）计划招标时间：2022年5月31日。

（五）报名截止时间：2022年5月30日。

（六）中标后合同签订完成期限： 30天内完成合同签订。

（七）合理低价中标。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格或其他组织的生产商。

（二）公司成立时间不满一年的贸易商，不接受参标。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.开户许可证复印件。

6.承担过类似项目的业绩及证明材料，近两年相关业绩合同复印件。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按招标邀请函（说明书）要求时间缴纳相应投标保证金。

本次招标需投标保证金10万元，招标服务费500元，招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履约保证金按中标金额（招标预计数量×中标单价）的5%收取（保留至千位数）。不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：邓工18870214550。

（四）法务监审部监督电话：李工18870210166；邮箱地址：Jgjianshenbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2022年5月23日

附件

镁铝质补炉料（小袋）技术要求

1.镁铝质补炉料（小袋）剔除灼烧后MgO+Al2O3≥80%（其中灼烧后MgO≥75%）, MgO+Al2O3的含量或MgO的含量每下降1%（不足1%按照1%计算）,则单价下降5%。如MgO+Al2O3和MgO的含量都不达标，则按最大扣款执行，不重复扣款。

2.参考理化指标：灼烧后SiO2≤4%，CaO≥3%，体积密度≥2.1g/cm3 （1000℃炭化），耐压强度≥12Mpa（1000℃炭化）；上述指标作为质量异议情况下的检验指标。

3.烧结时间：修补1吨≥15分钟，2吨≥25分钟；每增加0.5吨烧结时间上升10分钟（满足炼钢生产工艺要求，时间作为参考指标）。

4.在正常补炉操作情况下，每出现一次塌料扣款2000元/次。

5.吨袋包装，内含小袋装，每小袋重4kg±1.0kg。粒度要求：5~120 mm占60%及以上。粒度小于5mm的粉末率不大于30%，每高1%（不足1%按照1%计算），扣单价3%。大于120 mm不大于10%，每高1%（不足1%按照1%计算），扣单价3%。

6.由于乙方原因造成镁铝质补炉料（小袋）受潮，甲方有权退货处理。

7.使用期间不能满足补炉效果的批次，甲方将停止使用并出具质量异议报告；乙方收到甲方的质量异议报告后，必须在7天内进行处理。

8.结算扣款标准，按照本技术要求描述的第1点、第4点、第5点。

该物资年使用量预计2000吨，实际的使用量按照每月的申报计划为准！