九江萍钢钢铁有限公司

20MnSi钢专用保护渣招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2020-NC004

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：20MnSi钢专用保护渣。

（二）技术要求：详见附件。

（三）招标数量：预计年需求数量为2000吨。

（四）计划招标时间：2020年3月9日。

（五）报名截止时间：2019年3月5日。

（六）中标后合同签订完成期限：定标后30天内完成合同签订。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格。

（二）公司成立时间不满一年的贸易商，不接受参标。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，有特殊行业要求的，也需提供特殊行业运营资质的复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.开户许可证复印件。

6.承担过类似项目的业绩及证明材料，相关业绩合同复印件近两年两份。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按招标邀请函（说明书）要求时间缴纳相应投标保证金。

本次招标需投标保证金8万元，招标服务费500元，招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履约保证金按中标金额（招标预计数量×中标单价）的5%收取（保留至千位数）。不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：秦工18870216701。

（四）审计监察部监督电话：李工18870210166；邮箱地址：Jgjianshenbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2020年2月28日

附件

20MnSi钢专用保护渣技术标准及要求

（一）标的物的质量技术标准：

1.20MnSi钢专用保护渣理化指标（理化指标仅供参考，出现质量异议时作为参考的标准）

CaO：22%-33%;  SiO2：22%-42%;  水份≤0.5%;  A12O3：≤10%;   Fe2O3≤7%;  C: 8%-16%。

（二）结算方式：

1.当发生质量异议时（液渣层厚度≤4mm），SiO2 、A12O3、Fe2O3、MgO、C、CaO等成份作为判定依据。

2.0.5%﹤水分≤1%，则按（实际水份含量-0.5%）×100×该批次吨位扣除吨位；水分﹥1%时按退货处理；如招标单位现场无物资使用，面临断档，招标单位可继续使用该批物资，该批物资按合同价的50%结算。

3.保护渣渣耗:0.30～0.40公斤/吨钢，否则该批次考核200元/吨。保护渣采用吨袋包装，保护渣要适合2.4～3.6米/分钟的拉速要求。

4.如果使用异常，招标单位出具报告(不能满足以上第2、3点)，招标单位确认后停止使用该批次物资并退货，如招标单位现场无物资使用，面临断档，招标单位可继续使用该批物资，该批物资按合同价的50%结算。

5.保护渣进入招标单位仓库前不允许包装袋烂袋，否则扣除其破损吨位。

6.由于投标单位原因造成断档，每次扣20000元。

7.以上扣款条款，非投标单位原因所造成的违约，招标单位则不进行扣款。