萍乡萍钢安源钢铁有限公司

催化剂采购项目招标公告

（业务编号：ZB/SC2022-HS293）

萍乡萍钢安源钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目概况

项目名称：催化剂采购

技术要求：详见附件。

报名截止时间：2022年11月4日

招标时间：2022年11月中旬（具体以招标文件为准）

二、招标范围：见招标清单

三、资质要求

具有独立法人资格或其他组织的生产厂家，生产厂家需具有安全生产许可证。

四、报名方式及提交材料要求

（一）报名方式：以纸质版报名材料提交至招标单位或以电子邮件的方式将报名材料发送至agqhb@pxsteel.com邮箱，发邮件时请注明主题名称：××公司报名萍乡萍钢安源钢铁有限公司催化剂采购项目投标材料。网上报名如不按此要求发送邮件，由此导致邮件遗失，招标单位不负任何责任。

（二）报名所需相关材料

1.最新年检有效的营业执照（复印件）、开户许可证或者基本存款账户信息（复印件），如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法定代表人资格证明书（见附件1）、法人代表授权委托书（如法定代表人参加投标则无需提供）、法人代表及代理人身份证复印件（见附件2）和承诺书（见附件3）。

3.2019年1月1日至今的相关业绩（合同复印件）。

4.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。

（三）招标单位对意向投标单位提交的报名材料进行审查，资格审查完成后，招标单位向初审合格单位发送《招标文件》（邀请函、说明书）。

（四）初审合格的投标单位按《招标文件》（邀请函、说明书）要求的时间以银行转账方式交纳相应招标报名费500元（不退）和投标保证金5万元（银行转账时注明投标项目名称）。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按中标金额的5%收取，多退少补，未中标单位的投标保证金在宣标后15个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标单位信息

招标单位：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

地址：萍乡经济开发区高新技术工业园东区

邮编：337000

联系人：王先生18870994641

电子邮件：agqhb@pxsteel.com

网址：www.pxsteel.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

监督电话：0799－6356116

附件：1.法定代表人资格证明书

2.法人代表授权委托书

3.承诺书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

2022年10月28日

| 萍安钢铁催化剂采购招标清单 |
| --- |
| 业务编号：ZB/SC2022-HS293 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 催化剂 | 22K | / | 套 | 1 |  |
| 说明： 1.执行期：单次采购。 2.按照技术要求执行。 3.付款方式：经验收合格，供方开具13%增值税专用发票，需方收到发票经需方财务结算入账后以银行承兑汇票60天后向供方滚动付款，支付低于6个月承兑汇票或银行转账汇款时，按需方财务相关规定收取资金占用费，需方开具6%增值税普通发票，在供方货款中扣除。总价款的10% 作为合同质保金，质保金在供方如约履行完毕“供方对质量负责的条件和期限”约定义务的情况下，于质保期满双方无异议后返还供方，质保金不计息。 |

附件1

法定代表人资格证明书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

姓名：        ，身份证号：              ，在我公司职务：          ，系                        的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的 催化剂采购（业务编号：ZB/SC2022-HS293） 项目招（议）标活动，签署该招（议）标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：(盖章)

日期：     年  月  日

附件2

法人代表授权书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

是中华人民共和国合法企业，法定地址：（要求与最新营业执照的地址相符，打印文件时删除提示）。

法定代表人         特授权        代表我公司全权办理针对贵公司  催化剂采购（业务编号：ZB/SC2022-HS293）  招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的上述文件负全部责任，本授权书有效期：2022年10月29日至2023年12月31日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：           授权人（签章）：

身份证号：               身份证号：

职务：                   职务：

电话：                   电话：

单位名称：（公章）

签署日期：

被授权人身份证（正、反面）：授权人身份证（正、反面）：

附件3

承诺书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

我司自愿参与贵司  催化剂采购（业务编号：ZB/SC2022-HS293） 项目的投（议）标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日期：2022年10月30日

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

安源炼铁厂2×90m2烧结超低排放催化剂

技

术

要

求

设备名称：催化剂

一、总则

本协议适用于萍乡萍钢安源钢铁有限公司2*90㎡烧结烟气超低排放中SCR脱硝系统催化剂等采购事宜，本规范文件包括脱硝系统催化剂安装所必需具备的设备及材料，能满足烧结机正常运行的需要，本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。该产品必须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准要求。

（一）卖方应根据本技术协议所规定的技术条件和要求返资，卖方负有全部技术及质量责任。

（二）卖方对技术协议如有异议，不管多么微小，均应以书面形式明确提出，在征得买方同意后，可对有关条文进行修改，如买方不同意，仍以买方意见为准。

二、项目简况

萍乡萍钢安源钢铁有限公司安源炼铁厂现有2套2*90㎡烧结机。2019年新建烟气超低排放系统(两机一塔），脱硝采用SCR工艺并安装使用了两层催化剂预留一层。项目于2020年11月17日正式投入运行。本次是预留层（最下层）的催化剂及预留层配套设施的采购、供货、运输、安装及调试。

三、设计条件

（一）脱硝系统设计数据

| 序号 | 位置 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统入口 | 烟气量 | 万m3/h | 126 |  |
|  |  | 初始SO2浓度 | mg/Nm3 | ≤3000 |  |
|  |  | 初始NOx浓度 | mg/Nm3 | ≤300 |  |
|  |  | 烟气温度 | ℃ | 110-130 |  |
| 2 | SCR脱硝系统 | 脱硝工艺 | 中温SCR脱硝 |
|  |  | 入口NOx浓度 | mg/Nm3 | 300 | 设计最大值 |
|  |  | 出口NOx浓度 | mg/Nm3 | ≤50 |  |
|  |  | 氨逃逸 | ppm | ≤3 |  |
|  |  | 设计烟气量 | Nm3/h | 1000000 | 湿基、实际氧 |
|  |  | 设计温度 | ℃ | 280 |  |
|  |  | 实际氧 | % | 16 |  |
|  |  | 含水率 | % | 14.5 |  |
|  |  | 含尘量 | mg/Nm3 | 50 |  |
|  |  | SO2 | mg/Nm3 | 35 |  |

（二）SCR反应器数据

| 序号 | 名称 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应器截面尺寸 | mm | 11.27×9.85 |
| 2 | 催化剂模块布置方式 |  | 11×5 |
| 3 | 反应器烟气流动方式 |  | 垂直向下 |
| 4 | 催化剂层数 | 层 | 2+1 |
| 5 | 反应器数量 | 台 | 1 |
| 6 | 催化剂孔数 | 孔 | 22 |
| 7 | 吹灰模式 |  | 耙式压缩空气 |
| 8 | 脱硝装置可利用率 | % | 98 |

（三）催化剂层烟气气流条件

| 序号 | 名 称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 速度分布偏差 | % | ±15 |
| 2 | 温度分布偏差时 | ℃ | ±10 |
| 3 | 氨氮摩尔比偏差 | % | ±5 |

四、设计参数

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每台反应器催化剂体积（一层） | m3 | 86.873 |
| 2 | 每台机组催化剂体积（一层） | m3 | 86.873 |
| 3 | 催化剂类型 |  | 蜂窝22孔 |
| 4 | 催化剂基材 |  | TiO2 |
| 5 | 催化剂活性物质 |  | V2O5 、WO3 |
| 6 | 每台反应器催化剂层数 |  | 1 |
| 7 | 每层催化剂模块数 |  | 55 |
| 8 | 每台机组催化剂模块总数 |  | 55 |
| 9 | 催化剂模块尺寸（长×宽×高） | mm | ～1905×965×1135 |
| 10 | 催化剂比表面积 | m2/m3 | 511 |
| 11 | 每台机组催化剂模块总重 | kg | ～55550 |
| 12 | 最高连续运行温度 | ℃ | 420 |
| 13 | 最低连续运行温度 | ℃ | 270 |
| 14 | 实际孔内流速 | m/s | 7.36 |
| 15 | 空速 | hr –1 | 10110 |
| 16 | 设计温度 | ℃ | 280 |
| 17 | 总压降 | Pa | ＜280 |
| 18 | 氨逃逸 | ppm | ≤3 |
| 19 | 化学寿命 | hrs | ≥24000 |
| 20 | 催化剂要求最大温升速度 | ℃/min | 25 |
| 21 | 催化剂要求最大温降速度 | ℃/min | 25 |
| 22 | SCR入口要求烟气速度偏差 | % | ±15 |
| 23 | SCR入口要求烟气温度偏差 | ℃ | ±10 |
| 24 | SCR入口要求烟气氨氮混合偏差 | % | ±5 |
| 25 | 烟气入射催化剂角度 （与垂直方向的夹角） | 度 | ≤10 |

五、性能保证（整体三层）

| 脱硝效率： | ≥88 | % |
| --- | --- | --- |
| SCR出口NOx浓度： | ≤50 | mg/Nm3 （16% O2，干基） |
| 氨逃逸： | ≤3 | ppm （16% O2，干基） |

六、技术要求

（一）总的要求

催化剂至少应满足以下要求：

应保证该脱硝系统适应于任何备选的催化剂制造厂的产品。应根据烧结机飞灰的特性合理选择孔径大小并设计有防堵灰措施，以确保催化剂不堵灰，应对催化剂层数、规格、材料、耐磨及防堵灰措施等进行说明，同时，催化剂设计应尽可能降低压力损失。

应根据自身的特点以及设计条件合理确定，催化剂模块必须设计有效防止烟气短路的密封系统，密封装置的寿命不低于催化剂的寿命，催化剂模块一般应规格统一、具有互换性，若有不同，应加以说明。

催化剂设计应考虑燃料中含有的任何微量元素可能导致的催化剂中毒。

在加装新的催化剂之后，应满足性能保证关于脱硝效率和氨的逃逸率等要求。催化剂应采用模块化设计以减少更换催化剂的时间。

催化剂模块应采用钢结构框架，并便于运输、安装、拆卸、起吊。反应器内的催化剂安装采用单轨吊的安装方式。

催化剂能满足烟气温度不高于420℃的情况下长期运行，同时催化剂应能承受运行温度450℃（每年不超过3次，每次5小时的考验），而不产生任何损坏。

七、供应范围

（一）总的工作范围包括催化剂及配套设施的设计、生产、采购、供货、运输、安装、检验、售后服务。

提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产方等内容：对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本规范未列出或数目不足，供方仍须在执行的同时补足。

（二）供货范围

1.供货原则

按技术要求规范确定供货范围供货，并提供相关技术服务，供货满足技术规范的要求。

提供运行所需备品备件和专用工具。

供货范围及备品备件

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 厂家及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 催化剂 | 86.873 | m3 |  |  |
| 2 | 催化剂测试单元 | 8 | 块 |  |  |
| 3 | 密封装置 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 吊具 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 耙式吹灰系统 | 1 | 套 |  | 4台 |

2.本项目需供方现场安装。（供方需持有安全生产许可证）

八、性能验收试验

（一）概述

1.合同执行期间对所提供的设备进行检验、调整试验和性能验收试验，确保所提供的设备符合合同规定的要求。

2.在合同生效后一个月内，向买方提供与催化剂有关的检验、调试、性能验收试验标准。

（二）工厂检验和试验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分，严格进行厂内各生产环节的检验和试验。提供催化剂及相关配套设备设施须签发质量证明，检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

检验的结果满足技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，将采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告，发生重大质量问题时将情况及时通知买方。

工厂检验的所有费用包括在合同总价之中，提前通知买方参加催化剂出厂的检验试验。

催化剂出厂前，由制造商委托国内有资质的技术服务单位按照《GB/T38219-2019 烟气脱硝催化剂检测技术规范》的要求相关进行性能检测，并提供详细的检测报告，费用由催化剂制造商负责。

（三）现场检验和测试

双方在场进行催化剂及配套设备设施开箱检验和现场验收工作。